## Slide 1
基于Matlab/Simulink的
锂离子蓄电池低温模型
答辩人
赵杰
指导老师
章桐教授

## Slide 2
CONTANTS
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望

## Slide 3
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
Chart: 电池容量随温度变化图
| 25 | 10 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30
0.5C放电倍率 | 1 | 0.93111 | 0.86848 | 0.83718 | 0.80314 | 0.77488 | 0.74702 | 0.69061 | 0.5686
1C放电倍率 | 0.98401 | 0.90611 | 0.84678 | 0.81564 | 0.77804 | 0.74989 | 0.7185 | 0.6408 | 0.52205
2C放电倍率 | 0.97485 | 0.89988 | 0.84315 | 0.81268 | 0.77171 | 0.7374 | 0.7064 | 0.64101 | 0.50311
Chart: 初始电压随温度变化图
| 25 | 10 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30
0.5C放电倍率 | 1 | 0.9924 | 0.98199 | 0.9762 | 0.96987 | 0.96409 | 0.95979 | 0.94765 | 0.93125
1C放电倍率 | 0.98456 | 0.97449 | 0.95714 | 0.94457 | 0.93144 | 0.91055 | 0.90282 | 0.89689 | 0.87314
2C放电倍率 | 0.95972 | 0.93557 | 0.91307 | 0.8923 | 0.87924 | 0.86116 | 0.84203 | 0.83002 | 0.77152
循环容量损失
循环老化
放电容量损失
等效阻抗增大
放电电压下降
锂沉积

## Slide 4
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
电化学分析
浓差极化
Fick第二定律
液相扩散:
固相扩散:
Arrhenius公式
锂离子液相浓度
锂离子液相扩散系数
锂离子固相浓度
锂离子固相扩散系数
r锂离子半径
锂离子扩散传递系数
欧姆极化
Bulter-Volmer公式
电流密度:
表面过电势:
参考电流密度:
反应速率:
：正负极转移系数
固相电势
相电势
法拉第常数

## Slide 5
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
模型结构
等效电路模型
热模型
循环容量衰减模型
温变参数
温度
电压电流
温度
电流
产热模型
散热模型
欧姆内阻
极化电容
放电容量
开路电压
极化电阻
Arrhenius公式

## Slide 6
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
等效电路模型
电流符号：充电为正，放电为负
根据KCL原理
端电压：
SOC计算：

## Slide 7
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
等效电路模型
电池充放电容量实验数据
拟合函数形式：
= 2949
= 0.001464
= -46.07
= -0.146
拟合结果：
=0.987
OCV与SOC、温度的关系
温度 | -10℃ | 10℃ | 25℃ | 40℃ | 55℃
放电容量（mAh） | 2663.3 | 2982.9 | 3032.8 | 3165.1 | 3184.4
充电容量（mAh） | 2752.2 | 2987.4 | 3038.5 | 3156.2 | 3178.0
平均容量 Q（mAh） | 2707.8 | 2985.1 | 3035.6 | 3160.6 | 3181.2
温度 | -10℃ | 10℃ | 25℃ | 40℃ | 55℃
 | 2663.3 | 2982.9 | 3032.8 | 3165.1 | 3184.4
 | 2752.2 | 2987.4 | 3038.5 | 3156.2 | 3178.0
平均容量 Q（mAh） | 2707.8 | 2985.1 | 3035.6 | 3160.6 | 3181.2

## Slide 8
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
等效电路模型
HPPC脉冲放电实验示意图
激励响应法
欧姆内阻
立即响应
极化阻容
滞后响应
)

## Slide 9
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
热模型
可逆热
吉布斯自由能
微分并用摩尔量改写
对T求偏导
每摩尔吉布斯自由能
求解熵变
反应热放热速率
不可逆热
散热
热模型
牛顿冷却公式
h：换热系数
S：换热面积
：比热容

## Slide 10
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
热模型
开路状态：
求解微分方程：
温度随时间关系
温熵系数

## Slide 11
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
循环容量衰减模型
老化因素
温度
充放电倍率
循环次数
反应物活性
副反应
扩散速度
极化现象
活性材料
锂沉积
循环容量衰减模型（半经验）
Arrhenius公式
以Ah替代放电时间t
B：指前因子
Ea：活化能
z：幂指参数
：循环使用容量
=循环次数×放电深度×可用容量

## Slide 12
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
循环容量衰减模型
循环容量衰减模型（半经验）
取自然对数：
分离温度变量：
0.5C放电倍率循环容量损失
Ea=31500 J/mol
B=30330
Z=0.552
0.5C放电倍率：

## Slide 13
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
循环容量衰减模型
放电倍率 | 循环容量衰减模型
0.5C | 
2C | 
4C | 
6C | 
10C | 
放电倍率 | 循环容量衰减模型
0.5C | 
2C | 
4C | 
6C | 
10C | 
不同放电倍率下循环容量损失模型

## Slide 14
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
热模型验证
不同放电倍率
（0.2C、0.5C、1C）
不同温度
（-10℃、0 ℃ 、10 ℃ 、25 ℃ ）
恒流放电实验仿真
温度误差结果最大不超过0.2 ℃

## Slide 15
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
循环衰减模型验证
验证工况：
温度：0℃
放电倍率：0.5C
DOD：50%
循环次数：
359
1039
1885
3389
4223

## Slide 16
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
等效电路模型验证
验证工况：
温度：0℃
初始SOC：60%
工况电流：

## Slide 17
研究背景
研究目标
研究过程
结果展望
总结与展望
探究了锂离子电池低温放电特性，从电化学角度定性分析了低温导致锂电池等效阻抗增大的原因
1.
构建参数温变的等效电路模型，通过HPPC等实验辨识等效电路模型的相应参数，并建立参数与SOC及温度的函数关系
2.
建立热模型对等效电路模型中的输入温度进行修正，减小因电池温度变化而产生的误差；
建立低温容量衰减模型对电池容量进行修正
3.
受试验条件限制，仅对模型不同模块进行了分别验证，未能设计新工况对模型进行综合验证；
对于更低温度下电池放电特性缺乏实验数据

## Slide 18
THANKS